مطالعه اثر زبری سطح بر عمر خستگی پرچرخه آلیاژ آلومینیوم- سیلیسیوم پیستون موتور

محمد صادق اقارب پرست1، سجاد خیشه2، محمد آزادی3*

| ۱ دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه سمنان | m.aghareb@semnan.ac.ir |
| --- | --- |
| 2 دانشجوی دکتری دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه بیرجند | khisheh@birjand.ac.ir |
| 3* عضو هیات علمی دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه سمنان | m_azadi@semnan.ac.ir |

# چكيده

شرایط سطح یکی از اصلی‌ترین پارامترهای موثر بر رفتار خستگی می‌باشد. به طور کلی، روش‌های ساخت رایج مانند ماشین‌کاری باعث کمتر شدن کیفیت سطح و کوتاه‌تر شدن عمر خستگی نسبت به نمونه‌های آزمایشگاهی که اکثرا دارای سطح پولیش‌شده هستند، می‌شود. در این پژوهش، اثر زبری سطح بر عمر خستگی آلیاژ آلومینیوم- سیلیسیوم پیستون مورد مطالعه قرار گرفت. برای این امر، ابتدا نمونه‌های استاندارد آزمون خستگی پس از ریخته‌گری و ماشین‌کاری تحت فرآیند پولیش‌کاری قرار گرفتند. در ادامه بعد از اندازه‌گیری مقادیر زبری، نمونه‌های استاندارد تحت آزمون خستگی پرچرخه چرخشی- خمشی قرار گرفتند و رفتار خستگی نمونه‌های پولیش‌شده آلیاژ الومینیوم با نمونه‌های پولیش نشده مقایسه گردیده است. در ادامه، به کمک توزیع تنش حاصل از نرم‌افزار ABAQUS، تاثیر تغییر زبری سطح بر رفتار خستگی آلیاژ آلومینیوم در نرم‌افزارهای FEMFAT و FE-SAFE بررسی شده است. نتایج حاصل از اجرای آزمون خستگی نشان داد کاهش زبری سطح بر اثر انجام فرآیند پولیش‌کاری باعث افزایش عمر خستگی آلیاژ آلومینیوم شده است. همچنین نتایج حاصل از شبیه‌سازی در نرم‌افزارهای FEMFAT و FE-SAFE نیز در مقایسه با دادههای تجربی، مورد تایید قرار گرفته است.

کليدواژهها: خستگی پرچرخه، زبری سطح، آلیاژ آلومینیوم، FEMFAT، FE-SAFE

## Effect study of the surface roughness on high-cycle fatigue lifetime of engine piston aluminum-silicon alloy

## Mohammad Sadegh Aghareb Parast1, Sajad Khisheh2, Mohammad Azadi3*

| 1Faculty of Mechanical Engineering, Semnan University | m.aghareb@semnan.ac.ir |
| --- | --- |
| 2Faculty of Mechanical Engineering, University of Birjand | khisheh@birjand.ac.ir |
| 3*Faculty of Mechanical Engineering, Semnan University | m_azadi@semnan.ac.ir |

## Abstract

## The surface condition is one of the most effective parameters on the fatigue behavior. As a general rule, conventional manufacturing such as machining causes poorer surface quality and fewer fatigue lifetime, than laboratory specimens, which commonly have polished surfaces. In this study, the effect of the surface roughness on the fatigue lifetime of piston Al-Si alloys has been investigated. In this case, standard fatigue specimens after casting and machining were polished. Then, the surface roughness had measured and rotary bending fatigue tests were conducted on standard specimens. Afterward, the fatigue behavior of polished and not-polished aluminum alloys was compared. In addition, by using the stress distribution extracted from the ABAQUS software, the effect of the change in the surface roughness on fatigue behaviors of aluminum alloys, was simulated in FE-SAFE and FEMFAT. The results of fatigue testing indicated that the reduction of the surface roughness resulted in the improvement of the fatigue lifetime. Also, numerical results of FEMFAT and FE-SAFE were approved by experimental data.

## Keywords: High-cycle fatigue, Surface roughness, Aluminum alloy, FEMFAT, FE-SAFE

مقدمه

امروزه آلیاژهای آلومینیومی به دلیل نسبت استحکام به وزن بالا، قابلیت ریختهگری و عملیات حرارتی کاربرد گستردهاي در صنعت خودرو سازی دارند. وجود عیوب ریختهگری در هنگام ساخت آلیاژهای آلومینیومی مانند مک و آخال عمر خستگی را کاهش میدهند. از طرف دیگر، زبری سطح نیز میتواند عمر خستگی را به میزان قابل توجهی کاهش دهد. سطوح ماشینکاری شده نمونههای خستگی پرچرخه دارای ترکها و عیوب ریزی است. با توجه به جوانهزنی ترکهای خستگی از سطح آزاد قطعه، استحکام خستگی وابستگی زیادی به اندازه این ناپیوستگیها و کیفیت سطح حاصل از ماشینکاری دارد. در واقع استحکام خستگی به عنوان یکی از اصلیترین خواص مکانیکی، تاثیرپذیری زیادی از فرآیند ماشینکاری دارد. در فرآیند ماشینکاری به واسطه تماس پیوسته ابزار براده برداری با نمونه و ارتعاش و خیز آن در حین فرآیند ماشینکاری، پستی و بلندیهایی روی سطح نمونه به وجود میآید. این عیوب و ناپیوستگیهای سطحی در نمونه به دلیل ایجاد تمرکز تنش بالا میتوانند محل مناسبی برای جوانهزنی ترکهای خستگی باشند [1و 2]. در ادامه برخی از پژوهشهای انجام شده در زمینه بررسی اثر زبری سطح بر عمر خستگی در فرایندهای ماشینکاری مورد بررسی قرارگرفته است.

جیلانی و موسیال [3]، بر روی زبری سطح آلیاژ آلومینیوم 2024 تحت شرایط ماشین‌کاری مختلف تحقیقاتی انجام دادند. آنها نشان دادند که با افزایش سرعت برش و زاویه براده ابزار زبری سطح کاهش پیدا میکند و در نتیجه عمر خستگی افزایش مییابد. در سرعت برش پایینتر شکلگیری براده ناپیوسته است بنابراین زبری سطح افزایش پیدا میکند. تیلور و کلانسی [4]، عملکرد خستگی سطوح ماشینکاری شده را بررسی کردند و نشان دادند که زبری سطح تأثیر زیادی بر عمر خستگی قطعات دارد و نمونه با سطح صاف‌تر، عمر خستگی بیشتری خواهند داشت. همچنین نمونه سنگزنی شده با زبری سطح نسبتا کم، عمر خستگی کمتری نسبت به نمونه پرداخت‌کاری شده دارد. اما سطوح سنگ زده شده عمر خستگی کمتری را نسبت به سطوح فرزکاری شده در شرایط زبری سطح مشابه نشان دادند. به این علت که شیارهای منحنی شکل ناشی از حرکت پیشروی به جا مانده در سطح فرزکاری شده، مشخص کننده ترکها در جهت عمود بر محور قطعه میباشد. همچنین مشخص شد که پارامتر زبری سطح Rz (میانگین بلندترین ارتفاعات زبری) در بررسی عمر خستگی مناسبتر از Ra (میانگین زبری) است. بایومی و عبداللطیف [5]، تاثیر زبری سطح و سطح تنش مختلف را بر روی استحکام خستگی آلیاژ آلومینیوم بررسی کردند. در نهایت با انجام تست خستگی پرچرخه به این نتیجه رسیدند که با افزایش زبری سطح زمان مرحله جوانه زنی و رشد ترک کاهش مییابد در نتیجه تعداد سیکل برای شکست نهایی نمونه کاهش پیدا میکند. اندروز و سیت اوغلو [6]، مدلی ریاضی جهت تخمین اثر پروفیل زبری سطح بر عمر خستگی را توسعه دادند. نتایج آزمایشات آنها نشان دادند که عمر خستگی به میانگین ارتفاع پیکهای پروفیل زبری زمانیکه از 0.1 میکرومتر بیشتر میشود، وابستگی شدیدی دارد. هر چه انحراف معیار این پارامتر بیشتر باشد، نتایج عمر خستگی دارای پراکندگی بیشتری هستند. نوویچ و همکارانش [7]، در مقاله مروری اثر پارامترهای مختلف زبری و یکپارچگی سطح ماشینکاری شده را بر عمر خستگی مورد بررسی قرار دادند. مشاهده کردند که در تحقیقات مختلف نتایج متفاوتی و گاهی حتی متضاد در زمینه به‌دست آمده است. رابطه قابل اطمینان میان پارامترهای مختلف زبری سطح و عمر خستگی وجود دارد. در بیشتر موارد بررسی شده زبری سطح کمتر به معنی عمر خستگی بیشتر است، اما در محدوده زبری سطح 5/2 تا 5 میکرومتر، عمر خستگی بیشتر به تنش پسماند و ریزساختار بستگی دارد. همچنین در دماهای بالاتر از 400 درجه سانتیگراد نیز به واسطه آزاد شدن تنشهای پسماند سطحی و تغییر محل رشد ترک از سطح به عمق قطعه، اثر زبری سطح بر عمر خستگی کاهش پیدا میکند. اوجولو و همکارانش [8]، تاثیر متغیرهای ماشینکاری بر عمر خستگی آلیاز آلومینیوم فرزکاری شده را بررسی کردند. آنها نشان دادند که با کاهش نرخ پیشروی و افزایش سرعت برش در فرزکاری عمر خستگی افزایش مییابد. در حالیکه زاویه براده ابزار نسبت به بقیه متغیرهای ماشینکاری، کمترین تاثیر را بر عمر خستگی دارد و موثرترین عامل بر عمر خستگی، سرعت پیشروی بوده است. مینوز و همکارنش [9]، تحقیقاتی در زمینه تاثیر سطح و عیوب ریخته‌گری را بر رفتار خستگی آلیاژ آلومینیوم A356-T6 انجام دادند. آنها به این نتیجه رسیدند که با وجود بزرگ بودن عیوب مصنوعی داخلی، آنها باعث کاهش عمر خستگی نشدند ولی هنگامی که عیوب مصنوعی در سطح قرار میگیرند عمر خستگی کاهش مییابد. جیانگ و چو [10]، تاثیر شرایط صافی سطح بر رفتار خستگی آلیاژ آلومینویم A356 را بررسی کردند. آنها نشان دادند که ترکهای خستگی برای نمونه‌هایی با زبری Ra = 1.6- 3.2 μm از شیارهای سطحی ماشینکاری شده و در نمونه با زبری Ra = 0.4 از عیوب ریخته‌گری داخل نمونه شروع میشوند. برای نمونههای ریختگی، ترکهای خستگی از سطح یا نزدیک به سطح شروع شدند. هیدالگو و همکارانش [11]، اثر دو سطح مختلف ماشینکاری و ریخته‌گری شده را بر رفتار خستگی آلیاژ ریختگی A356 مورد مطالعه قرار دادند. منحنیهای S-N به دست آمده نشان داد که عمر خستگی نمونه ریختگی عمر بالاتری نسبت به نمونه ماشینکاری شده دارد. شکست در نمونههای ریختگی خشن عمدتا از شیارهای نزدیک منافذ یا آخال شروع شد ولی در سطوح ماشینکاری شده، ترک مستقیما از منافذ سطح ایجاد میشود.

مطالعه پیشینه تحقیق نشان میدهد، علی‌رغم آن که عمر خستگی پرچرخه وابستگی زیادی به زبری سطح و جنس نمونه دارد هنوز برای آلیاژ آلومینوم مورد استفاده در پیستون اثر زبری سطح بر عمر خستگی تعیین نشده است. هدف این مقاله بدست آوردن رابطهای میان زبری سطح و عمر خستگی آلیاژ آلومینیوم- سیلیسیوم استفاده شده در پیستون است. بر این اساس عمر خستگی آلیاژ آلومینوم در سطوح زبری مختلف در سطح تنش یکسان، با یکدیگر مقایسه میشوند و مناسبترین مدلسازی زبری جهت تخمین عمر خستگی پرچرخه قطعه انتخاب میگردد.

مواد و آزمون

ماده مطالعه شده در این پژوهش، آلیاژ آلومینیوم- سیلیسیوم استفاده شده در پیستون موتور احتراق داخلی خودروهای سواری با نام تجاری AlSi12CuNiMg است. ترکیب شیمیایی این آلیاژ بر اساس نتایج آزمون کوانتومتری در جدول 1 آورده شده است.

آلیاژ آلومینیوم- سیلیسیوم مورد استفاده در این مطالعه، به کمک روش ریخته‌گری ثقلی تولید شده است. پس از انجماد مذاب‌ در قالب چدنی، نمونه اولیه استوانه‌ای تولید شده در تماس با هوای آزاد سرد شده است. سپس نمونه‌های استاندارد آزمون خستگی با انجام فرآیند ماشین‌کاری ساخته شده‌اند. پس از تکمیل فرآیند ماشین‌کاری، جهت بررسی تاثیر زبری سطح و فرآیند پولیش‌کاری بر عمر خستگی پرچرخه آلیاژ پیستون، برخی از نمونه‌های استاندارد تحت فرآیند پولیش‌کاری قرار گرفتند. در ادامه مقادیر زبری نمونه‌های استاندارد توسط دستگاه اندازه‌گیری زبری مدل M300 ساخت شرکت Mahr آلمان توسط شرکت تحقیق طراحی و تولید موتور ایران خودرو (ایپکو) اندازه‌گیری شده است.

جدول 1: ترکیب شیمیایی آلیاژ آلومینیم- سیلیکون

| ماده | عنصر (درصد جرمی) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | سیلیسیوم | مس | منیزیم | نیکل | آهن | آلومینیوم |
| آلیاژ آلومینیوم | 12.7 | 1.16 | 1.00 | 0.801 | 0.558 | عنصر پایه |

جهت انجام آزمون خستگی برای این مقاله، دستگاه آزمون خستگی تک نقطه خمشی- دورانی SFT-600، با بارگذاری کاملا معکوس‌شونده (R= -1)،‌ ساخته شده توسط شرکت سنتام مورد استفاده قرار گرفته است. دستگاه آزمون خستگی در شکل 1 (الف) آورده شده است. در این دستگاه، همان‌طور که در شکل 1 (ب)  نشان داده شده است، جهت ثابت کردن نمونه در طی انجام آزمون خستگی، دو سمت دمبلی شکل نمونه استاندارد، درون دو فک به کمک 6 عدد پیچ بسته می‌شوند.

در این پژوهش، شرایط آزمون بر اساس استانداردهای DIN و ISO صورت گرفته است [12و 13]. همچنین مقدار فرکانس بارگذاری روی نمونه استاندارد خستگی معادل با100 هرتز یا  همان 6000 دور بر دقیقه در نظر گرفته شده‌است که این مورد بر اساس شرایط مشابه کارکردی در موتور خودروهای سواری در بیشرین حالت بارگذاری، انتخاب شده است [14].

در این مطالعه، جهت شبیه‌سازی رفتار خستگی پرچرخه و تعیین اثر زبری، ابتدا به کمک نرم‌افزار ABAQUS توزیع تنش در نمونه استاندارد با توجه به مشخصات دستگاه آزمون و نوع بارگذاری استخراج‌ شده است. پس از آن، به کمک نرم‌افزارهای FEMFAT و FE-SAFE، تاثیر زبری بر رفتار خستگی پرچرخه آلیاژ پیستون جهت پیش‌بینی عمر لحاظ گردیده است.

(الف)

(ب)

شکل 1: (الف) دستگاه آزمون خستگی خمشی دورانی و (ب) فک‌های دستگاه و نحوه قرارگیری نمونه استاندارد

لازم به ذکر است، جهت شبیه‌سازی این فرآیند، خواص ماده آلومینیوم ریخته‌گری‌شده یکسان استفاده شده است که از مطالعات پیشین بر روی این ماده حاصل شده بودند [15]. برخی از خواص ماده استفاده شده جهت شبیه‌سازی در جدول 2 آورده شده است.

جدول 2: خواص ماده تعریف شده در نرم‌افزارها جهت شبیه‌سازی

| خاصیت ماده | نماد | واحد | مقدار |
| --- | --- | --- | --- |
| مدول الاستیسیته | E | GPa | 85.55 |
| ضریب پوآسون | ν | - | 0.33 |
| استحکام نهایی کشسانی | UTS | MPa | 250 |
| ضریب استحکام خستگی | 'σ | MPa | 1000 |
| توان استحکام خستگی | b | - | 0.095- |

نتايج

در شکل 2، تصویر مربوط به ریزساختار آلیاژ آلومینیومی استفاده شده در این مقاله آورده شده است. این آلیاژ دارای زمینه آلومینیومی می‌باشد که در آن عمده رسوبات از فاز سیلیسیوم پراکنده شده است. ذرات سیلیسیومی در زمینه آلومینیومی با دو شکل شاخه‌ای و بلوکی وجود دارند. میانگین مقادیر زبری اندازه‌گیری شده با پارامترهای Ra و Rz و همچنین انحراف معیار مربوط به آن‌ها برای نمونه‌های استاندارد پولیش شده و پولیش نشده در جدول 3 آورده شده است. مقادیر اندازه‌گیری شده به خوبی کاهش مقدار پارامترهای زبری در اثر انجام پولیش‌کاری را نشان می‌دهد.

شکل 2: ریزساختار آلیاژ آلومینیوم پیستون

در شکل 3، نتایج مربوط به عمر خستگی در مقابل پارامتر زبری Rz آورده شده است. در این شکل نتایج حاصل از آزمون عملی خستگی با مقادیر شبیه‌سازی شده در نرم‌افزارهای  FEMFAT و FE-SAFE مورد مقایسه قرار گرفته است. همانطور که در شکل 3 مشخص است، میزان عمر خستگی پرچرخه آلیاژ پیستون با کاهش مقدار پارامتر زبری Rz، افزایش یافته است. همچنین در شکل 4 (الف) میانگین نتایج آزمون عملی با عمر خستگی شبیه‌سازی شده بر اساس پارامتر زبری Ra به کمک نرم‌افزار FE-SAFE مقایسه شده است.

جدول 3: مقادیر زبری برای نمومه‌های پولیش‌شده و پولیش‌نشده

| شماره نمونه | نوع نمونه | Ra (میکرومتر) | انحراف معیار | Rz (میکرومتر) | انحراف معیار |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | پولیش نشده | 1.3 | 0.025 | 7.1 | 0.8 |
| 2 | پولیش نشده | 1.1 | 0.25 | 4.9 | 2.7 |
| 3 | پولیش شده | 0.4 | - | 1.8 | - |

شکل 3: تاثیر پارامتر زبری Rz بر عمر خستگی تجربی و شبیه‌سازی‌شده در نرم‌افزارهای FEMFAT و FE-SAFE

(الف)

(ب)

شکل 4: تاثیر پارامتر زبری Ra بر عمر خستگی تجربی و در FE-SAFE

همانطور که در شکل 4 مشخص است، می‌توان نشان داد با افزایش مقدار پارامتر زبری Ra نیز عمر خستگی کاهش می‌یابد. علاوه بر این، جدول 4 تمامی عمرهای خستگی این پژوهش را نشان می‌دهد. در شکل 5 کانتور عمر حاصل از شبیه‌سازی در نرم‌افزارهای FEMFAT و FE-SAFE برای مقادیر متفاوت پارامتر زبری Rz مقایسه شده‌ است. در شکل 5 (الف)، (ب) و (ج)، به ترتیب کانتور عمر در نرم‌افزار FE-SAFE برای پارامتر زبری Rz معادل ۱.۸، 4.9 و 7.۱ میکرومتر آورده شده است. همچنین با رعایت همین ترتیب شکل‌های 6 (الف) تا (ج) نیز، کانتور عمر برای نرم‌افزار FEMFAT نمایش داده شده است. با توجه به هندسه نمونه استاندارد، از آن جا که کمترین سطح در ناحیه میانی نمونه استاندارد قرار دارد، کمترین عمر خستگی در این ناحیه از شکل قرار می‌گیرد.

جدول 4: نتایج عمر خستگی آزمون تجربی و شبیه‌سازی شده توسط نرم‌افزارهای FEMFAT و FE-SAFE

| شماره نمونه | نوع | عمر خستگی (دور) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | آزمون تجربی | FE-SAFE | FEMFAT |
| 1 | پولیش نشده | 6000 | 10495 | 9850 |
| 2 | پولیش نشده | 8100 | 10814 | 1000 |
| 3 | پولیش شده | 10600 | 11272 | 10500 |

(الف)

(ب)

(ج)

شکل 5: کانتور عمر حاصل از شبیه‌سازی در نرم‌افزار FE-SAFE برای مقادیر زبری (الف) 1.8، (ب) 4.9 و (ج) 7.1 (الف)

(ب)

(ج)

شکل 6: کانتور عمر حاصل از شبیه‌سازی در نرم‌افزار FEMFAT برای مقادیر زبری (الف) 1.8، (ب) 4.9 و (ج) 7.1

بحث بر روي نتايج

در رابطه با ریزساختار، همانطور که در شکل 2 نشان داده شده است، فازهای متفاوتی مانند فاز α-Al و فاز سیلیسیوم (Si) قابل مشاهده است. علاوه بر آن، فازهای بین فلزی از ترکیبات نیکل و مس با آلومینیوم نیز در ریزساختار وجود دارد که با بزرگنمایی میکروسکوپ نوری تقریبا یکسان به نظر می‌آیند و همانطور که در مطالعات [15و 16] آورده شده است، تشخیص آن‌ها دشوار می‌باشد. در ادامه، مقادیر اندازه‌گیری‌شده Ra که در جدول 4 نمایش داده شده است، از لحاظ نوع عملیات سطح تطابق خوبی با پارامترهای اندازه‌گیری‌شده در مرجع [4] دارد. همانطور که در شکل 3 و شکل 4 نشان داده شد، تغییرات مقدار پارامترهای Rz و Ra، تاثیر قابل مشاهده‌ای بر عمر خستگی آلیاژ آلومینیوم داشته است و همانند نتایج مطالعات پیشین [3- 5]، نتایج حاصل نشان داد که با کاهش زبری سطح، عمر خستگی پرچرخه آلیاژ پیستون افزایش یافته است.  نتایج آزمون خستگی عملی نشان داد، با کاهش پارامتر زبری Rz از مقدار 7.1 میکرومتر به 1.8 میکرومتر در بیشترین حالت، عمر خستگی پرچرخه آلیاژ پیستون 43 درصد افزایش یافته است. در نرم‌افزارهای FEMFAT و FE-SAFE این مقدار به‌ترتیب معادل 6.1 و 6.8 می‌باشد. علاوه بر آن، کاهش میانگین پارامتر زبری Ra از مقدار 1.2 میکرومتر به 0.4 میکرومتر باعث رشد 22 درصدی عمر آزمون خستگی عملی شده است. همچنین  این مقدار برای شبیه‌سازی به کمک نرم‌افزار FE-SAFE معادل 6.1 درصد بوده است.

نتيجه‌گيري

اثر زبری سطح متفاوت در اثر انجام پولیش‌کاری در فرآیند ماشین‌کاری بر عمر خستگی پرچرخه آلیاژ آلومینوم- سیلیسیوم مورد استفاده در پیستون موتور، مورد مطالعه قرار گرفت. اندازه گیری زبری سطح نشان داد با انجام فرآیند پولیش‌کاری، میزان زبری سطح و پارامترهای Rz و Ra کاهش می‌یابند. اجرای آزمون خستگی پرچرخه مشخص کرد که این امر باعث بهبود عمر خستگی و افزایش عمر این آلیاژ می‌شود. نتایج حاصل شده، با نتایج شبیه‌سازی شده به کمک نرم‌افزارهای FEMFAT و FE-SAFE مقایسه شدند و مقادیر به‌دست آمده حاصل شبیه‌سازی نیز کاهش عمر بر اثر افزایش زبری را تایید کردند.

مراجع و منابع

[1] J. Pegues, M. Roach, R. S. Williamson, N. Shamsaei, Surface roughness effects on the fatigue strength of additively manufactured Ti-6Al-4V, International Journal of Fatigue, 116 (2018) 543- 552

[2] D. Yang, Z. Liu, X. Xio, F. Xie, The effect of machining-induced surface topography on fatigue performance of titanium alloy Ti-6Al-4V, Procedia CIRP, 71 (2018) 27-30

[3] S. Jeelani, M. Musial, Effect of cutting speed and tool rake angle on the fatigue life of 2024-T351 aluminum alloy, International Journal of Fatigue, 6 No. 3 (1984) 169- 172

[4] D. Taylor, M. Clanc, The fatigue performance of machined surfaces, Fatigue and Fracture of Engineering Materials and Structures, 14 No. 2/3, (1991) 329-336

[5] M.R. Bayoumit, A.K. Abdellatif, Effect of surface finish on fatigue strength, Engineering Fracture Mechanics, 51 No. 5, (1995) 861-870

[6] S. Andrews, H. Sehitoglu, A computer model for fatigue crack growth from rough surfaces, International Journal of Fatigue, 22 (2000) 619-630

[7] D. Novovic, R.C. Dewes, D.K. Aspinwall, W. Voice, P. Bowen, The effect of machined topography and integrity on fatigue life, International Journal of Machine Tools and Manufacture, 44 (2004) 125-134

[8] S.J. Ojolo, I.J. Orisaleye, N. Obiajulu, Machining variables influence on the fatigue life of
end-milled aluminum alloy, International Journal of Materials Science and Applications, 3(2014) 391-398

[9] I. Munoz, J. Buffiere, C. Verdu, Y. Gaillard, P. Mu, Y. Nadot, Influence of surface an internal casting defects on the fatigue behavior of A357-T6 cast aluminum alloy, International Journal of Fatigue, 82 (2016) 361-370

[10] S. Jiang, S. Xu, Influence of surface conditions on the fatigue behavior of A357 aluminum alloy, Materials Science Forum, 850 (2016) 113-119

[11] R. Hidalgo, J. A. Esnaola, M. Larranaga, I. Llavori, N. H. Dorca, I. Hurtado, E. Otxoa, P. Rodriguez, A. Kortabarria, Influence of surface finish and porosity on the fatigue behavior of A356 aluminum casting alloy, MATEC Web of Conferences, 165 (2018) 14007

[12] Metallic materials - Rotating bar bending fatigue testing, Standard No. ISO 1143, ISO International Standard, 2010

[13] Rotating bar bending fatigue test, Standard No. DIN EN 50113, DIN Standard, 1982

[14] M. Jamalkhani Khameneh, M. Azadi,  Evaluation of high-cycle bending fatigue and fracture behaviors
in EN-GJS700-2 ductile cast iron of crankshafts, Engineering Failure Analysis, 85 (2018) 189-200

[15] M. Azadi, H. Bahmanabadi, F. Gruen, G. Winter, Evaluation of tensile and low-cycle fatigue properties at elevated temperatures in piston aluminum-silicon alloys with and without nano-clay-particles and heat treatment, Materials Science and Engineering A, 788 (2020) 139497

[16] Y. Li, Y. Yang, Y. Wu, L. Wang, X. Liu, Quantitative comparison of three Ni-containing phases to the elevated-temperature properties of Al-Si piston alloys, Material Science Engineering, 527 No. 26 (2010) 7132-7137

Jeelani and Musial

Taylor and Clancy

Bayoumi and Abdellatif

Andrews and Sehitoglu

Novovic

Ojolo

Munoz

Jiang and Xu

Hidalgo